1. Nội dung:

1. 内容:

1.1 Kiểm tra độ dẻo dai (dai va đập) của đầu ốc vít.

1.1 头部韧性测试。

1.2 Kiểm tra mô-men xoắn phá hủy.

1.2 破坏扭矩测试。

1.3 Kiểm tra giòn do hydro (Hydrogen Embrittlement - HE).

1.3 氢脆测试。

1.4 Bảo dưỡng và hiệu chuẩn cờ lê lực (cờ lê đo mô-men xoắn).

1.4 扭力扳手保养`校正。

1.5 Bảo dưỡng tua vít điện (máy bắt vít).

1.5 电动起子保养。

2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho công tác kiểm tra của Trung tâm Thử nghiệm thuộc Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) của công ty.

2. 适用范围： 适用于本公司品保测试中心的测试工作。

3. Tiêu chuẩn tham khảo:

3. 参考标准：

JIS B 1055:1995 - Đặc tính cơ học của vít kim loại tấm铁板螺丝机械特性

JIS B 1058:1995 (ISO 898-7:1992) - Đặc tính cơ học của chi tiết xiết 7紧固件机械特性7

JIS B 1045:2001 - Tính năng cơ học của chi tiết xiết紧固件机械性能

GB/T 3098.17-2000 (ISO 15330:1999) - Tính năng cơ học của chi tiết xiết紧固件机械性能

DIN 7500-1:2009 - Quy phạm kỹ thuật cho vít đầu nhọn ba cạnh (vít tự khoan)三角牙螺丝技术规范

Thử nghiệm tiền tải (tải trước) để kiểm tra giòn hydro - Phương pháp bề mặt đỡ song song

检查氢脆用预载荷试验 平行支撑面法

4. Phương pháp kiểm tra độ dẻo dai của đầu:

4. 头部韧性测试方法：

4.1 Phạm vi áp dụng: Tất cả các loại ốc vít đã qua xử lý nhiệt (trừ các yêu cầu đặc biệt của khách hàng).

4.1 适用范围：所有经热处理的螺丝(客户特殊要求除外)

4.2 Mục đích thử nghiệm: Kiểm tra sự phát sinh độ giòn có hại dẫn đến gãy đầu khi có tác động của lực va đập trong quá trình sử dụng hoặc trong quá trình lắp đặt (bắt vít).

4.2 测试目的：测试当在使用时有冲击力影响或锁附安装时导致头部断裂的有害脆性的产生。

4.3 Tiêu chí đánh giá: Tất cả các loại ốc vít đều tham chiếu theo tiêu chuẩn JIS B 1055:1995, đảm bảo uốn cong 15°, đầu không được gãy hoàn toàn sau khi thử nghiệm. Hiện nay, khi kiểm tra thực hiện 300 lần gõ (không được đứt gãy) và lấy kết quả này làm căn cứ đánh giá trong sản xuất hàng loạt. Khi xuất hiện đứt gãy, lấy kết quả thử nghiệm 150 lần gõ làm tham chiếu. Đặc biệt đối với các loại đầu IP, đầu I có đầu mỏng, lõi sâu, đầu siêu mỏng, trong điều kiện đảm bảo các thử nghiệm khác, cũng có thể giảm yêu cầu lực xiết để sử dụng.

4.3 判定标准：所有螺丝均参照JIS B 1055:1995标准，保证15o弯曲,测试后头部不得完全断裂。目前测试时做300敲击(不得断裂)，并做为量产时测试判定依据；当出现断裂时，以150敲击结果作为参考，尤其是IP、I头等头薄针深、超薄头在其他测试均保证之状况下，亦可降低扭力等要求使用。

4.4 Dụng cụ thử nghiệm:

4.4 测试工具:

A. Đồ gá thử nghiệm (tự chế tạo)

A.测试治具(自制)

B. Búa nhỏ

B.小榔头

4.5 Cỡ mẫu (Số lượng lấy mẫu): Lấy mẫu theo tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm.

4.5 抽样数: 按成品检验标准抽样

4.6 Các bước thực hiện:

4.6 步骤：

A. Đặt ốc vít vào lỗ thích hợp đã được khoan sẵn trên đồ gá (đường kính lỗ khoảng 1.05d, lớn hơn một chút so với đường kính ren tương ứng là được).

A.将螺丝放入治具上已钻好的合适孔中(孔径约1.05d，比相应牙径略大即可)。

B. Dùng búa nhỏ đập vào đầu ốc vít, làm cho đầu ốc vít đạt đến vị trí góc độ dẻo. Quan sát xem đầu ốc vít có bị đứt gãy không.

B.用小榔头锤击螺丝头部,使其头部达到韧性角度位置.观察螺丝头是否断裂。

4.7 Các nguyên nhân có thể gây ra không đạt:

4.7 可能的不合格原因:

A. Độ cứng lõi quá cao.

A.芯部硬度太高。

B. Độ sâu lớp thấm cacbon quá lớn.

B.渗碳层深度太深。

C. Lõi chữ thập (dấu) quá sâu.

C.十字针太深.

D. Góc lượn (vát) ở đầu quá nhỏ.

D.头部倒角太小.

4.8 Ghi chép (Biểu mẫu):

4.8 记录:

MF080 - Bảng ghi chép kiểm tra độ dẻo dai đầu ốc vít

MF080 头部韧性测试记录

MF104 - Báo cáo thử nghiệm gõ

MF104 敲击测试报告

5. Phương pháp kiểm tra mô-men xoắn phá hủy

5. 破坏扭矩测试方法

5.1 Phạm vi áp dụng: Tất cả các loại ốc vít đã qua xử lý nhiệt (trừ các yêu cầu đặc biệt của khách hàng).

5.1 适用范围: 所有经热处理的螺丝(客户特殊要求除外)。

5.2 Mục đích thử nghiệm: Kiểm tra mô-men xoắn phá hủy lớn nhất của vít kim loại tấm đã qua xử lý nhiệt trong quá trình lắp đặt (bắt vít).

5.2 测试目的: 测试锁附安装时,经热处理的铁板螺丝所具备的最大破坏扭矩。

5.3 Tiêu chí đánh giá: Xem Phụ lục 1 tại trang 5/6: Bảng tổng kê mô-men xoắn phá hủy tối thiểu.

5.3 判定标准: 见5/6附表一:最小破坏扭矩一览表。

5.4 Thiết bị thử nghiệm:

5.4 测试设备:
A. Đồ gá phù hợp (tự chế tạo, thông thường đường kính lỗ nhỏ hơn đường kính ren 0.20mm là được)
A.合适的夹具(自制,一般孔径比牙径小0.20mm即可)
B. Vòng đàn hồi của đồ gá
B.夹具弹性箍
C. Máy đo mô-men xoắn ốc vít
C.螺丝扭矩测试仪
D. Cờ lê lực (dòng ADS, tùy theo nhu cầu chọn dải đo phù hợp)
D.扭力扳手(ADS系列,视需要选择合适范围的)

5.5 Cỡ mẫu: Lấy mẫu theo tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm.

5.5 抽样数: 按成品检验标准抽样

5.6 Các bước thực hiện:

5.6 步骤:
A. Kẹp ốc vít vào đồ gá, phải đảm bảo có ít nhất 2 bước ren hoàn chỉnh nhô ra khỏi đồ gá và 2 bước ren hoàn chỉnh được kẹp trong đồ gá.
A.将螺丝夹于夹具中,须保证最少2个全牙露出于夹具上,2个全牙夹于夹具中。
B. Đặt đồ gá vào vòng đàn hồi của máy đo mô-men xoắn.
B.将夹具放于扭矩测试仪弹性箍中。
C. Kẹp chặt đầu vặn (khớp nối) phù hợp trên máy đo mô-men xoắn với ốc vít.
C.将扭矩测试仪上的合适锁头与螺丝夹紧。
D. Dùng cờ lê lực có dải đo phù hợp tác động lực siết cho đến khi ốc vít bị phá hủy (gãy).
D.用合适量程的扭力扳手施加扭力,直至螺丝破断。
E. Ghi lại giá trị mô-men xoắn đọc được và so sánh với giá trị tiêu chuẩn.
E.记录扭矩读数并与标准值比较。
1 N.m = 10.2 kgf.cm
1 N.m=10.2kgf.cm
1 lbf.in = 1.1 kgf.cm
1bf.in=1.1kgf.cm

5.7 Các nguyên nhân có thể gây ra không đạt:

5.7 可能的不合格原因:
A. Độ cứng lõi quá thấp.
A.芯部硬度太低。
B. Độ cứng bề mặt quá thấp.
B.表面硬度太低。
C. Độ sâu lớp thấm cacbon quá nông (mỏng).
C.渗碳层深度太浅。
D. Đường kính chân ren quá nhỏ
D.牙谷径太小

5.8 Ghi chép (Biểu mẫu):

5.8 记录:

- MF048 - Bảng ghi chép kiểm tra mô-men xoắn phá hủy
MF048破坏扭矩测试记录

- MF027 - Báo cáo kiểm tra mô-men xoắn phá hủy tối thiểu
MF027最小破坏扭矩测试报告

6. Phương pháp kiểm tra giòn hydro (Phương pháp kiểm tra phá hủy do chậm trễ)

6. 氢脆测试方法(延迟破坏测试方法)

6.1 Phạm vi áp dụng: Tất cả các loại ốc vít đã qua xử lý nhiệt (trừ các yêu cầu đặc biệt của khách hàng).

6.1 适用范围: 所有经热处理的螺丝(客户特殊要求除外)。

6.2 Mục đích thử nghiệm: Kiểm tra sự phá hủy chậm trễ của ốc vít sau khi lắp đặt do ảnh hưởng của quá trình làm sạch và mạ điện gây giòn hydro. (Thông thường là 48 giờ).

6.2 测试目的: 测试由于清洗和电镀氢脆影响而导致的安装后螺丝延迟破断.(一般为48小时)。

6.3 Tiêu chí đánh giá:

6.3 判定标准:

- Thử nghiệm mô-men xoắn quy định cho ốc vít phải kéo dài tối thiểu 48 giờ, cứ sau 24 giờ lại siết chặt lại một lần.

- 螺丝规定扭力测试最少应持续48小时,每隔24小时重新拧紧一次.

- Cần siết chặt chi tiết xiết đến ứng suất ban đầu hoặc mô-men xoắn ban đầu, đồng thời kiểm tra xem chi tiết xiết có bị phá hủy do giòn hydro hay không.

- 应将紧固件要拧紧到初始应力或扭矩,同时检查紧固件是否因氢脆发生破坏.

- Trước lần siết cuối cùng, cần nới lỏng chi tiết xiết khoảng 1/2 vòng để xác định xem vết đứt gãy có xảy ra tại phần ren đang ăn khớp của ốc vít hay không.

- 末次拧紧前,紧固件应拧退约1/2圈以判别出断裂是否发生在螺丝的旋合部.

6.4 Thiết bị thử nghiệm:

6.4 测试设备:
A. Tấm thép thử nghiệm có độ dày quy định (xem Phụ lục 2 tại trang 6/6: Bảng tổng kê kiểm tra giòn hydro). Thông thường, đối với ren tiêu chuẩn (ren máy thông thường) sử dụng tấm thép đã được cắt ren và tôi cứng; đối với vít kim loại tấm (vít tự khoan) sử dụng tấm thép thường.
A.规定厚度的测试铁板(见6/6附表二:氢脆测试一览表)，一般普通机械牙用已攻丝淬硬铁板，铁板螺丝用普通铁板；
B. Vòng đệm lò xo (độ dày tối thiểu 0.5mm). Đối với ốc vít có ren một phần (ren bán phần), trong điều kiện cho phép, cần thêm vòng đệm phẳng (FW), đai ốc (NUT), lò xo, v.v. để tăng lực căng. Nguyên tắc là ren tác dụng lên tấm thép và phần dưới đầu ốc vít có điểm tựa để siết chặt.
B.弹簧华司(厚度至少0.5mm)；半牙螺丝在允许之状况下，增加FW、NUT、弹簧等以增加张力，原则为牙作用于铁板中，头下得以支撑锁紧。