1. Nội dung内容:

1.1 Vận hành操作

1.2 Bảo dưỡng保养

1.3 Không cần hiệu chuẩn无需校正

2. Phạm vi áp dụng适用范围: Áp dụng cho công việc của Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Phòng Đảm bảo Chất lượng (PĐBCL) của công ty.本公司品保课检测中心的工作.

3. Model thiết bị设备型号: TNP-200FR

4. Vận hành操作:

4.1 Đặt ống phun nước vào giữa nắp chống bắn, điều chỉnh lượng nước của ống phun ở mức nhỏ, ví dụ như trạng thái nhỏ giọt liên tục.将喷水管放入防溅盖中间, 喷水管水量调整到小流量,如连续滴水状态.

4.2 Bật nguồn điện, điều chỉnh đến tốc độ quay thích hợp.启动电源调整到适当转速.

4.3 Đặt mặt cần mài của sản phẩm úp xuống, ấn nhẹ lên giấy nhám để tiến hành mài. Sau khoảng 5~10 giây, xoay sản phẩm 90 độ và tiếp tục mài. Lặp lại như vậy vài lần, sau đó quan sát sản phẩm xem đã loại bỏ được dấu vết do quá trình gia công trước để lại hay chưa.将产品研磨面朝下,轻压于砂纸上进行研磨.约5~10秒后旋转产品90度继续研磨,如此重复数次后观察产品是否已除去前一加工过程所留下的痕迹.

4.4 Nếu đã loại bỏ được dấu vết do quá trình gia công trước để lại, tắt nước và nguồn điện, tháo nắp chống bắn và vòng chữ O, thay giấy nhám có số cao hơn và tiếp tục mài cho đến khi đạt độ mịn #1200. (Thường sử dụng #600 -> #800 -> #1000 -> #1200)若已除去前一加工过程所留下的痕迹,关闭水及电源, 取下防溅盖及0型环,更换高号数的砂纸继续研磨至#1200止.(一般均使用#600-#800-#1000-#1200)

4.5 Tháo nắp chống bắn, bóc lớp keo mặt sau của miếng vải nỉ đánh bóng và dán phẳng lên bề mặt đĩa đánh bóng, sau đó lắp lại nắp chống bắn.取下防溅盖,将抛光绒布的背胶撕下平贴于抛光盘面上,放回防溅盖

4.6 Lấy một lượng dung dịch bột nhôm ôxít vừa đủ đổ vào bình nhỏ giọt, thêm nước (khoảng 1 phần bột + 10 phần nước); Nếu dùng bột kim cương để đánh bóng, chất làm mát là cồn hoặc dung dịch bôi trơn. Sử dụng loại dung dịch đánh bóng nào cần tùy thuộc vào chất liệu của mẫu vật. Bật nguồn điện, mở nước làm ướt vải nỉ rồi khóa nước lại.取适量氧化铝粉液倒入滴水瓶中,并加水(约为1份粉+10份水);若用钻石粉抛光,冷却液则为酒精.或润滑液.使用何种抛光液,须视样品材质而定.启动电源,开水湿润绒布即关水.

4.7 Phun lượng dung dịch bột nhôm ôxít thích hợp lên vải nỉ, đặt mặt cần mài của sản phẩm úp xuống, ấn nhẹ lên vải nỉ để tiến hành đánh bóng.喷洒适量氧化铝粉液于绒布上,将产品研磨面朝下轻压于绒布上进行抛光.

4.8 Sau khoảng 5~10 giây, xoay sản phẩm 90 độ và tiếp tục đánh bóng. Trong quá trình này, cần liên tục thêm lượng dung dịch bột nhôm ôxít thích hợp. Khi bề mặt sản phẩm đạt trạng thái như gương, mở nước rửa sạch sản phẩm và vải nỉ đánh bóng.约5~10秒后旋转产品90度继续抛光,此过程中须不断适量加入氧化铝粉液,待产品面呈镜面状态再开水冲洗产品及抛光绒布.

4.9 Tắt nước và nguồn điện, thổi khô ngay mẫu thử.关闭水及电源,立即吹洪干试片.

5. Bảo dưỡng保养

5.1 Khi bảo dưỡng máy, cần phải tắt nguồn điện trước để tránh nguy hiểm.机台保养时,须先关闭电源,以免发生危险.

5.2 Sau khi kết thúc công việc hàng ngày, cần lau sạch máy và vệ sinh bề mặt đĩa.每日工作完毕,须将机台擦拭干净,并清理盘面.

5.3 Cặn mài hoặc bột nhôm ôxít phải được xả sạch bằng nước sạch, tránh để bột nhôm ôxít lắng đọng gây tắc cống thoát nước.研磨残渣或氧化铝粉须以清水冲洗干净,避免氧化铝粉沉淀阻塞排水.

5.4 Không được dùng chất lỏng ăn mòn để lau chùi máy.机台不得用腐蚀性液体擦拭.

5.5 Không được chất các vật nguy hiểm hoặc vật nặng lên trên máy.机台上面不可堆放危险物品或重物.

Hình ảnh kèm theo附图: