  Nội dung:
1.內容:
1.1 Kiểm tra độ dẻo đầu。
1.1頭部韌性測試。
1.2 Kiểm tra mô-men phá hủy。
1.2破壞扭矩測試。
1.3 Kiểm tra giòn hydro。
1.3氫脆測試。
1.4 Bảo dưỡng và hiệu chuẩn cờ lê lực。
1.4扭力扳手保養、校正。
1.5 Bảo dưỡng tua vít điện。
1.5電動起子保養。

  Phạm vi áp dụng:
2.適用範圍：
Áp dụng cho công việc kiểm tra tại trung tâm thử nghiệm chất lượng của công ty。
適用于本公司品保測試中心的測試工作。

  Tiêu chuẩn tham khảo:
3.參考標準：
JIS B 1055:1995 – Tính chất cơ học của vít tôn
JIS B 1055:1995 鐵板螺絲機械特性
JIS B 1058:1995 (ISO 898-7:1992) – Tính chất cơ học của chi tiết liên kết 7
JIS B 1058:1995 (ISO 898-7:1992) 緊固件機械特性7
JIS B 1045:2001 – Tính chất cơ học của chi tiết liên kết
JIS B 1045:2001 緊固件機械性能
GB/T 3098.17-2000 (ISO15330:1999) – Tính chất cơ học của chi tiết liên kết
GB/T 3098.17-2000 (ISO15330:1999) 緊固件機械性能
DIN 7500-1:2009 – Quy phạm kỹ thuật vít ren tam giác
DIN 7500-1:2009 三角牙螺絲技術規範
Thử nghiệm tải trước kiểm tra giòn hydro – phương pháp mặt đỡ song song
檢查氫脆用預載荷試驗 平行支撐面法

  Phương pháp kiểm tra độ dẻo đầu:
4.頭部韌性測試方法：
4.1 Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các loại vít đã qua xử lý nhiệt (trừ yêu cầu đặc biệt của khách hàng)。
4.1適用範圍：所有經熱處理的螺絲(客戶特殊要求除外)。
4.2 Mục đích kiểm tra: Kiểm tra khả năng phát sinh tính giòn gây gãy đầu khi chịu va đập hoặc khi siết lắp。
4.2測試目的：測試當在使用時有沖擊力影響或鎖附安裝時導致頭部斷裂的有害脆性的產生。
4.3 Tiêu chuẩn đánh giá: Theo JIS B 1055:1995, đảm bảo uốn 15°, sau thử nghiệm đầu không được gãy hoàn toàn; thử 300 lần gõ không gãy làm tiêu chuẩn sản xuất; nếu gãy thì tham khảo 150 lần gõ。
4.3判定標準：所有螺絲均參照JIS B 1055:1995標準，保證15°彎曲，測試後頭部不得完全斷裂；測試做300敲擊(不得斷裂)作為量產判定依據；若斷裂則以150敲擊為參考。
4.4 Dụng cụ: Đồ gá kiểm tra (tự chế), búa nhỏ。
4.4測試工具：測試治具(自制)、小榔頭。
4.5 Lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm。
4.5抽樣數：按成品檢驗標準抽樣。
4.6 Các bước: Đặt vít vào lỗ phù hợp (≈1.05d), dùng búa gõ đầu vít đến góc yêu cầu và quan sát có gãy hay không。
4.6步驟：將螺絲放入孔徑約1.05d之治具孔中，用小榔頭敲擊頭部至指定角度並觀察是否斷裂。
4.7 Nguyên nhân lỗi: Độ cứng lõi cao, lớp thấm cacbon sâu, rãnh chữ thập sâu, vát đầu nhỏ。
4.7不良原因：芯部硬度高、滲碳層深、十字針深、頭部倒角小。
4.8 Ghi chép: MF080 – ghi chép kiểm tra; MF104 – báo cáo thử nghiệm。
4.8記錄：MF080頭部韌性測試記錄，MF104敲擊測試報告。

  Phương pháp kiểm tra mô-men phá hủy
5.破壞扭矩測試方法
5.1 Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả vít đã qua xử lý nhiệt (trừ yêu cầu đặc biệt của khách hàng)。
5.1適用範圍：所有經熱處理的螺絲(客戶特殊要求除外)。

5.2 Mục đích kiểm tra: Kiểm tra mô-men phá hủy tối đa của vít tôn sau khi xử lý nhiệt khi siết lắp。
5.2測試目的: 測試鎖附安裝時,經熱處理的鐵板螺絲所具備的最大破壞扭矩。

5.3 Tiêu chuẩn đánh giá: Xem phụ lục 1 mục 5/6 – bảng mô-men phá hủy tối thiểu。
5.3判定標準: 見5/6附表一:最小破壞扭矩一覽表。

5.4 Thiết bị kiểm tra:
A. Đồ gá phù hợp (tự chế, đường kính lỗ thường nhỏ hơn đường kính ren khoảng 0.20mm)
B. Vòng kẹp đàn hồi của đồ gá
C. Máy kiểm tra mô-men vít
D. Cờ lê lực (dòng ADS, chọn dải đo phù hợp)

5.4測試設備:
A.合適的夾具(自制,一般孔徑比牙徑小0.20mm即可)
B.夾具彈性箍
C.螺絲扭矩測試儀
D.扭力扳手(ADS系列,視需要選擇合適範圍的)

5.5 Số lượng lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm。
5.5抽樣數: 按成品檢驗標準抽樣

5.6 Các bước thực hiện:
A. Kẹp vít vào đồ gá, đảm bảo ít nhất 2 ren hoàn chỉnh lộ ra ngoài và 2 ren được kẹp trong đồ gá。
B. Đặt đồ gá vào vòng kẹp đàn hồi của máy đo mô-men。
C. Dùng đầu kẹp phù hợp trên máy để kẹp chặt vít。
D. Dùng cờ lê lực phù hợp để tăng lực cho đến khi vít bị phá hủy。
E. Ghi lại giá trị mô-men và so sánh với tiêu chuẩn。

Đổi đơn vị:
1 N.m = 10.2 kgf.cm
1 lbf.in = 1.1 kgf.cm

5.6步驟:
A.將螺絲夾于夾具中,須保證最少2個全牙露出于夾具上,2個全牙夾于夾具中。
B.將夾具放于扭矩測試儀彈性箍中。
C.將扭矩測試儀上的合適鎖頭與螺絲夾緊。
D.用合適量程的扭力扳手施加扭力,直至螺絲破斷。
E.記錄扭矩讀數並與標準值比較。
1N.m=10.2kgf.cm
1bf.in=1.1kgf.cm

5.7 Nguyên nhân có thể không đạt:
A. Độ cứng lõi quá thấp
B. Độ cứng bề mặt quá thấp
C. Lớp thấm cacbon quá nông
D. Đường kính chân ren quá nhỏ

5.7可能的不合格原因:
A.芯部硬度太低。
B.表面硬度太低。
C.滲碳層深度太淺。
D.牙谷徑太小

5.8 Ghi chép:
MF048 – Ghi chép kiểm tra mô-men phá hủy
MF027 – Báo cáo kiểm tra mô-men phá hủy tối thiểu

5.8記錄:
MF048破壞扭矩測試記錄
MF027最小破壞扭矩測試報告

- Phương pháp kiểm tra giòn hydro (phương pháp phá hủy trễ)
6.氫脆測試方法(延遲破壞測試方法)

6.1 Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các vít đã qua xử lý nhiệt (trừ yêu cầu đặc biệt của khách hàng)。
6.1適用範圍: 所有經熱處理的螺絲(客戶特殊要求除外)。

6.2 Mục đích kiểm tra: Kiểm tra hiện tượng phá hủy trễ của vít sau khi lắp do ảnh hưởng của giòn hydro trong quá trình làm sạch và mạ (thường 48 giờ)。
6.2測試目的: 測試由於清洗和電鍍氫脆影響而導致的安裝后螺絲延遲破斷(一般為48小時)。

6.3 Tiêu chuẩn đánh giá:

- Kiểm tra mô-men theo quy định phải duy trì tối thiểu 48 giờ, mỗi 24 giờ siết lại một lần。

- Phải siết chặt chi tiết đến ứng suất hoặc mô-men ban đầu, đồng thời kiểm tra xem có bị phá hủy do giòn hydro hay không。

- Trước lần siết cuối, cần nới lỏng khoảng 1/2 vòng để xác định vị trí gãy có xảy ra tại phần ăn khớp ren hay không。

6.3判定標準:
1.螺絲規定扭力測試最少應持續48小時,每隔24小時重新擰緊一次。
2.應將緊固件擰緊到初始應力或扭矩,同時檢查是否因氫脆發生破壞。
3.末次擰緊前,應擰退約1/2圈以判別斷裂是否發生在旋合部。

6.4 Thiết bị kiểm tra:
A. Tấm thép thử nghiệm có độ dày quy định (xem phụ lục 2 mục 6/6 – bảng kiểm tra giòn hydro), thông thường ren máy dùng tấm thép đã taro và tôi cứng, vít tôn dùng tấm thép thường。
B. Long đền lò xo (độ dày ít nhất 0.5mm); với vít ren nửa, khi cho phép có thể thêm long đền phẳng, đai ốc, lò xo để tăng lực căng; nguyên tắc là phần ren làm việc trong tấm thép, phần dưới đầu vít được hỗ trợ siết chặt。

6.4測試設備:
A.規定厚度的測試鐵板(見6/6附表二:氫脆測試一覽表)，一般普通機械牙用已攻絲淬硬鐵板，鐵板螺絲用普通鐵板；
B.彈簧華司(厚度至少0.5mm)；半牙螺絲在允許之狀況下，增加FW、NUT、彈簧等以增加張力，原則為牙作用於鐵板中，頭下得以支撐鎖緊。

C. Tua vít điện (dòng SK)
C.電動起子(SK系列)

D. Thiết bị điều chỉnh mô-men (HP-100)
D.扭力調整儀(HP-100)

6.5 Số lượng lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm。
6.5抽樣數: 按成品檢驗標準抽樣

6.6 Các bước thực hiện:
A. Lắp đầu vặn phù hợp vào tua vít điện và điều chỉnh đến mô-men quy định trên máy điều chỉnh mô-men。
B. Cố định tấm thép có đường kính lỗ quy định trên ê-tô và kẹp chặt。
C. Theo quy định, lắp vít với long đền lò xo rồi dùng tua vít điện để siết。
D. Sau 24 giờ, dùng cùng mô-men để tháo vít ra và quan sát。
E. Ghi kết quả vào: MF012 – ghi chép kiểm tra giòn hydro; MF023 – báo cáo kiểm tra giòn hydro。

6.6步驟:
A.將電動起子裝上合適鎖頭,並在扭力調整儀上調整到規定扭力。
B.將規定孔徑鐵板固定在台虎鉗上夾緊。
C.按規定方式將螺絲穿上彈簧華司後用電動起子進行鎖附。
D.24小時後再用同樣扭力將螺絲退出後觀察。
E.測試結果記錄於MF012氫脆測試記錄、MF023氫脆測試報告。

6.7 Nguyên nhân có thể không đạt:
A. Vít không được ram sau khi mạ。
B. Mô-men siết quá lớn。
C. Không sử dụng long đền dưới đầu vít làm phân bố ứng suất không đều hoặc làm hỏng phần vát dưới đầu khi siết。
D. Rãnh chữ thập hoặc rãnh khác quá sâu。

6.7可能的不合格原因:
A.電鍍後螺絲沒有回火。
B.鎖附扭力過大。
C.華司未用於螺絲首下,使應力未均勻分布或首下倒角在鎖緊時遭破壞。
D.十字或其它槽太深。

6.8 Định nghĩa tuổi thọ tấm thép thử:
Các lỗ bị trượt ren hoặc hư hỏng trong quá trình siết không được sử dụng và phải đánh dấu; số lỗ sử dụng hiệu quả phải ≥50 cái mới được dùng, nếu <50 cái thì phải loại bỏ。

6.8測試鐵板壽命定義：鎖附時有打滑或損壞的孔不可使用並需標示；鐵板有效孔需≥50pcs方可使用，小於50pcs則需報廢。

- Bảo dưỡng
7.保養

7.1 Bảo dưỡng và bảo trì cờ lê lực:
7.1扭力扳手的保養與維護:

7.1.1 Trước khi sử dụng, cần chọn đúng loại cờ lê lực phù hợp với quy cách sản phẩm; không được sử dụng vượt quá dải đo để tránh hư hỏng do quá tải。
7.1.1扭力扳手在使用前,需根據不同規格選擇合適型號,不可超出量程使用,以免因過載損壞。

7.1.2 Khi sử dụng, tránh va chạm với vật cứng trong quá trình xoay để không gây sai lệch độ chính xác。
7.1.2使用時旋轉過程中避免撞擊硬物,以免影響精度。

7.1.3 Sau khi sử dụng, đặt vào hộp cố định hoặc khu vực lưu trữ dụng cụ đo quy định。
7.1.3使用後應放置於固定容器或指定量具區域。

7.1.4 Khi không sử dụng, cần lau sạch bề mặt, tránh hơi nước, dầu và dung môi ăn mòn xâm nhập。
7.1.4不使用時需擦拭乾淨,避免水氣、油氣及腐蝕性溶劑侵入。

7.2 Bảo dưỡng tua vít điện
7.2電動起子的保養

7.2.1 Khi sử dụng cần nhẹ tay, tránh va đập。
7.2.1使用時要輕拿輕放。

7.2.2 Sau khi sử dụng, đặt vào hộp cố định hoặc khu vực lưu trữ quy định。
7.2.2使用後應放置於固定容器或指定區域。

7.2.3 Khi không sử dụng, cần lau sạch bề mặt, tránh hơi nước, dầu và hóa chất ăn mòn xâm nhập。
7.2.3不使用時需擦拭乾淨,避免水氣、油氣及腐蝕性化學物質侵入。

- Hiệu chuẩn
8.校正

8.1 Cờ lê lực được hiệu chuẩn bên ngoài, chu kỳ 1 năm。
8.1扭力扳手外部校正,校正週期一年。

8.2 Tua vít điện không cần hiệu chuẩn。
8.2電動起子無需校正。