Tôi hiểu rồi, đây là bản dịch chính xác cho nội dung máy mài và đánh bóng mẫu TNP-200FR mà bạn đã gửi:

1. Nội dung (内容) 1.1 Thao tác (1.1 操作) 1.2 Bảo trì (1.2 保养) 1.3 Không cần hiệu chuẩn (1.3 无需校正)

2. Phạm vi áp dụng (适用范围) Công việc của trung tâm kiểm tra bộ phận QA công ty. 本公司品保课检测中心的工作.

3. Model thiết bị (设备型号) TNP-200FR

4. Thao tác (操作) 4.1 Cho ống phun nước vào giữa nắp chống văng, điều chỉnh lưu lượng nước nhỏ, như trạng thái nhỏ giọt liên tục. (将喷水管放入防溅盖中间, 喷水管水量调整到小流量,如连续滴水状态.) 4.2 Khởi động nguồn điện, điều chỉnh đến tốc độ quay thích hợp. (启动电源调整到适当转速.) 4.3 Đặt mặt mài của sản phẩm hướng xuống, ấn nhẹ lên giấy nhám để tiến hành mài. Sau khoảng 5~10 giây xoay sản phẩm 90 độ tiếp tục mài, lặp lại vài lần như vậy sau đó quan sát sản phẩm xem đã loại bỏ hết các dấu vết của công đoạn gia công trước để lại hay chưa. (将产品研磨面朝下,轻压于砂纸上进行研磨.约5~10秒后旋转产品90度继续研磨,如此重复数次后观察产品是否已除去前一加工过程所留下的痕迹.) 4.4 Nếu đã loại bỏ hết các vết của công đoạn trước, tắt nước và nguồn điện, tháo nắp chống văng và vòng chữ O, thay giấy nhám có số hiệu cao hơn tiếp tục mài đến #1200 thì dừng. (Thông thường sử dụng #600-#800-#1000-#1200) (若已除去前一加工过程所留下的痕迹,关闭水及电源, 取下防溅盖及0型环,更换高号数的砂纸继续研磨至#1200止.(一般均使用#600-#800-#1000-#1200)) 4.5 Tháo nắp chống văng, bóc lớp keo mặt sau của vải nhung đánh bóng dán phẳng lên mặt đĩa đánh bóng, đặt nắp chống văng trở lại. (取下防溅盖,将抛光绒布的背胶撕下平贴于抛光盘面上,放回防溅盖) 4.6 Lấy lượng thích hợp dung dịch bột nhôm oxit cho vào bình nhỏ giọt, và thêm nước (khoảng 1 phần bột + 10 phần nước); nếu dùng bột kim cương để đánh bóng, dung dịch làm mát sẽ là cồn hoặc dung dịch bôi trơn. Sử dụng loại dung dịch đánh bóng nào phải tùy thuộc vào chất liệu mẫu. Khởi động nguồn điện, mở nước làm ướt vải nhung rồi tắt nước. (取适量氧化铝粉液倒入滴水瓶中,并加水(约为1份粉+10份水);若用钻石粉抛光,冷却液则为酒精.或润滑液.使用何种抛光液,须视样品材质而定.启动电源,开水湿润绒布即关水.) 4.7 Phun lượng thích hợp dung dịch bột nhôm oxit lên vải nhung, đặt mặt mài của sản phẩm hướng xuống ấn nhẹ lên vải nhung để tiến hành đánh bóng. (喷洒适量氧化铝粉液于绒布上,将产品研磨面朝下轻压于绒布上进行抛光.) 4.8 Sau khoảng 5~10 giây xoay sản phẩm 90 độ tiếp tục đánh bóng, trong quá trình này phải liên tục thêm lượng thích hợp dung dịch bột nhôm oxit, đợi đến khi mặt sản phẩm có trạng thái như gương thì mở nước rửa sạch sản phẩm và vải đánh bóng. (约5~10秒后旋转产品90度继续抛光,此过程中须不断适量加入氧化铝粉液,待产品面呈镜面状态再开水冲洗产品及抛光绒布.) 4.9 Tắt nước và nguồn điện, lập tức thổi khô mẫu thử. (关闭水及电源,立即吹洪干试片.)

5. Bảo trì (保养) 5.1 Khi bảo trì máy, phải tắt nguồn điện trước để tránh xảy ra nguy hiểm. (机台保养时,须先关闭电源,以免发生危险.) 5.2 Sau khi kết thúc công việc mỗi ngày, phải lau chùi máy sạch sẽ và dọn dẹp mặt đĩa. (每日工作完毕,须将机台擦拭干净,并清理盘面.)

5.3 Cặn mài hoặc bột nhôm oxit phải được rửa sạch bằng nước sạch, tránh để bột nhôm oxit lắng đọng gây tắc nghẽn đường thoát nước. (研磨残渣或氧化铝粉须以清水冲洗干净,避免氧化铝粉沉淀阻塞排水.)

5.4 Không được dùng chất lỏng có tính ăn mòn để lau chùi máy. (机台不得用腐蚀性液体擦拭.)

5.5 Không được chất đống vật nguy hiểm hoặc vật nặng lên trên máy. (机台上面不可堆放危险物品或重物.)

Hình ảnh đính kèm (附图):