- Mục đích 目的：

Thông qua việc thiết lập và duy trì quy trình này, giúp nhân viên IQC, FQC, OQC và nhân viên đóng gói tuân thủ các tiêu chuẩn ngoại quan thống nhất đối với việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào, thành phẩm và xuất hàng, đảm bảo nguyên vật liệu, linh kiện thu mua từ nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu quy cách, từ đó đạt được chất lượng làm hài lòng khách hàng. 通過建立和保持本程序，最大限度地使IQC、FQC、OQC及包裝人員針對進料、成品及出貨檢驗得以遵循一致的外觀標準，確保公司向客戶、供應商採購之原材料、零組件能符合規格要求，進而達成客戶滿意之品質。

- Phạm vi áp dụng 適用範圍：

Quy trình này áp dụng cho nguyên vật liệu, linh kiện mua vào để sản xuất và các thành phẩm gia công sau đó của công ty. Ngoại trừ các quy phạm kiểm tra được quy định riêng, tất cả đều áp dụng tiêu chuẩn này. 本程序適用於本公司購入供生產制造之原材料、零組件及后續加工之成品，除另行訂定檢驗規範外皆適用本標準。

3. Định nghĩa 定義：

3.1 Kiểm tra bằng mắt (Mắt trần) 目視： Thực hiện kiểm tra bằng mắt trong điều kiện môi trường sau: độ sáng của nguồn sáng yêu cầu sử dụng đèn chiếu sáng 220V, độ rọi từ 200-300 Lux, khoảng cách nhìn = 20cm, thời gian quét mắt = 5-8 giây/lần. 在以下環境條件進行目視檢查，光源的亮度要求用220伏的照明光進行檢驗，光照度為200-300Lux、目視距離=20㎝、掃視時間=5-8秒/次。

3.2 Bề mặt ngoại quan / Linh kiện ngoại quan 外觀表面/外觀件： Sau khi vật phẩm được lắp ráp hoặc gia công thành thành phẩm, bề mặt mà người sử dụng nhìn thấy được gọi là "Bề mặt ngoại quan". Các loại vật liệu sau khi lắp ráp thành thành phẩm mà người sử dụng có thể nhìn thấy được gọi là "Linh kiện ngoại quan". 物品組裝或加工成成品后，會證使用者看到之表面，稱“外觀表面”。各物料組裝成品后外觀會證使用者看到之物料，稱“外觀件”。

3.3 Vết trầy xước / Cọ xát / Mài mòn có cảm giác 有感刮傷/擦傷/磨傷： Các vết hằn dạng đường thẳng trên bề mặt ngoại quan, khi dùng móng tay kiểm tra thấy có lực cản hoặc cảm giác bị khựng lại. 外觀表面呈線狀的狀的痕跡，以指甲檢視之有阻力有段落感屬之。

3.4 Vết trầy xước / Cọ xát / Mài mòn không cảm giác 無感刮傷/擦傷/磨傷： Các vết hằn dạng đường thẳng trên bề mặt ngoại quan, khi dùng móng tay kiểm tra không thấy lực cản hay cảm giác bị khựng lại. 外觀表面呈線狀的痕跡，以指甲檢視之無阻力無段落感屬之。

3.5 Lỗi nhẹ (MI) 次要缺點 (MI)： Tất cả các lỗi không thuộc lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi nặng đều thuộc loại này. 非屬嚴重缺點及主要缺點之缺點均屬之。

3.6 Lỗi nặng (MA) 主要缺點 (MA)： Tất cả các lỗi gây ảnh hưởng đến chức năng lắp ráp hoặc sự vận hành bình thường của chức năng sản phẩm, cũng như làm giảm độ tin cậy đều thuộc loại này. Phương thức xử lý chính đối với lỗi nặng là làm lại (rework) hoặc trả hàng. 凡會影響組裝功能或產品功能性之正常運作，及降低可靠度之缺點均屬之。主要缺點主要采取的處理方式主重工、退貨。

3.7 Lỗi nghiêm trọng (CR) 嚴重缺點 (CR)： Tất cả các lỗi gây thương tích cho cơ thể người hoặc nguy hiểm đến tính mạng, tài sản, cũng như không phù hợp với yêu cầu an toàn đều thuộc loại này. Phương thức xử lý chính đối với lỗi nghiêm trọng là báo phế và xử lý theo tình hình cụ thể. 凡會造成人體傷害或危及生命財產安全，及未符合安規要求之缺點均屬之。嚴重缺點主要采取的處理方式是報廢，並根據具體的情況進行處理。

3.8 Phán định đặc biệt 特殊判定： Đối với các lỗi nhẹ, lỗi nặng, lỗi nghiêm trọng, nếu khách hàng có quy định riêng biệt thì sẽ căn cứ theo tiêu chuẩn của khách hàng. 次要、主要、嚴重缺點如客戶有特別規定的以客戶標準為準。

4. Tổ chức và Quyền hạn 組織與權責

4.1 IQC (Kiểm tra chất lượng đầu vào) IQC： Căn cứ vào quy trình kiểm tra đầu vào và tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào để thực hiện công việc kiểm tra; tiến hành dán nhãn xác nhận Chấp nhận (允收), Trả hàng (判退), hoặc Nhận đặc biệt (特采) đối với nguyên liệu sau khi kiểm tra. 依據進料檢驗流程及進料檢驗標準執行檢驗工作，對檢驗后的材料作允收、判退、特采的標識。

4.2 FQC, OQC, Đóng gói FQC、OQC、包裝： Căn cứ vào quy trình kiểm tra thành phẩm và tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm để thực hiện công việc kiểm tra; tiến hành dán nhãn xác nhận Chấp nhận hoặc Trả hàng đối với sản phẩm sau khi kiểm tra. Nhân viên FQC liên quan sẽ lập đơn xử lý hàng lỗi, Trưởng phòng QA sẽ quyết định phương án Báo phế, Làm lại hoặc Nhận đặc biệt, sau đó trình Giám đốc nhà máy hoặc Quản lý xưởng phê duyệt. 依據成品檢驗流程及成品檢驗標準執行檢驗工作，對檢驗后的產品作允收、判退、的標識。並由FQC相關的人員開立不良品處理單由品保主管進行報廢、重工、特采判定由廠長或廠區主管審核。

4.3 SQA (Đảm bảo chất lượng nhà cung cấp) SQA： Thiết lập quy phạm ngoại quan cho việc kiểm tra đầu vào; thực hiện đánh giá và hướng dẫn đối với các nhà cung cấp vật liệu không đạt tiêu chuẩn nhằm cải thiện chất lượng nguyên vật liệu. 制定進料檢驗外觀規範，對供應不合格材料之廠商，進行稽核、輔導以期改善材料品質。

5. Quy phạm kiểm tra 檢驗規範

5.1 Tiêu chuẩn kiểm tra dây dẫn (Cáp) 線材檢驗標準：

| KHÔNG | Loại nhược điểm | Giá trị quy tắc | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 | Tính chất vật liệu | (1). Độ bền kéo |  | ＊ |  | Không có | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
|  |  | (2). Tỷ lệ gia hạn tòa án |  |  |  |  |  |
| 2 | Thành phần hóa học | C 、 Mn 、 S 、 P 、 Si |  | ＊ |  | Không có | Gửi nó đến trung tâm kiểm tra của bên thứ ba |
| 3 | Đường kính dây | D±0,02mm |  | ＊ |  | Thẻ trung tâm |  |
| 4 | Xuất hiện | (1). Xử lý bề mặt: có màng phốt phát hay không và có dầu bôi trơn trên bề mặt hay không. |  | ＊ |  | Trực quan | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
|  |  | (2). Không quá một nút thắt mỗi mảnh |  |  |  |  |  |
|  |  | (3). Trầy xước: Độ sâu vết xước không vượt quá 0,5% D và chiều dài vết xước không vượt quá 2 cm |  |  |  |  |  |
| 5 | Bao bì | (1) Số đơn hàng: Số đơn hàng màu xanh lá cây |  |  | ＊ | Thang đo trực quan | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
|  |  | (2) Ngày sản xuất: ngày sản xuất dây |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) Phương pháp đóng gói: thuê ngoài túi dệt |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) Trọng lượng: Tối đa 120Kg / cái |  |  |  |  |  |

| NO | 缺點種類 | 規 則 值 | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | MA | MI |  |  |
| 1 | 物質性質 | (1).抗拉強度 |  | ＊ |  | N/A | 見進料檢驗標準 |
|  |  | (2).廷伸率 |  |  |  |  |  |
| 2 | 化學成份 | C、Mn、S、P、Si |  | ＊ |  | N/A | 送第三方檢測中心 |
| 3 | 線徑 | D±0.02㎜ |  | ＊ |  | 分厘卡 |  |
| 4 | 外觀 | (1).表面處理:是否有磷化皮膜,表面有無潤滑油. |  | ＊ |  | 目視 | 見進料檢驗標準 |
|  |  | (2).結頭每件不超過一個 |  |  |  |  |  |
|  |  | (3).劃傷:劃傷深度不超過0.5%D,劃傷長度不超過2公分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 包裝 | (1)訂單號:格琳訂單號 |  |  | ＊ | 目視 磅秤 | 見進料檢驗標準 |
|  |  | (2)生產日期:線材產出日期 |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)包裝方式:外包編織袋 |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)重量:Max 120Kg/件 |  |  |  |  |  |

5.2 Tiêu chuẩn kiểm tra đệm lót (Lông đền/Gasket)

5.2 墊圈檢驗標準：

| KHÔNG |  | Loại nhược điểm |  | Giá trị quy tắc |  | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra |  | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CR |  | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 |  | Xuất hiện |  | (1). Không được trộn lẫn, biến dạng, vụn, thiếu cạnh, vết rỉ sét, vết lõm và gờ |  |  | ＊ |  | Trực quan |  | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
| 2 |  | Kích thước: |  | - đường kính trong, đường kính ngoài - độ dày, độ dày hồ sơ |  |  | ＊ |  | Đục lỗ / máy chiếu Thẻ con trỏ đã cạn kiệt Thẻ lịch |  |  |
| 3 |  | Vật chất |  | Lớp vật liệu |  |  | ＊ |  | Trực quan, nam châm |  |  |
| 4 |  | Độ tin cậy |  | (1). Kiểm tra độ cứng: HRC42-50 |  |  | ＊ |  | Máy độ cứng Vise Thiết bị kiểm tra độ giòn hydro |  |  |
|  |  |  |  | (2). Kiểm tra xoay: quay ở 90 °C mà không bị phá vỡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3). Kiểm tra khóa: Sau khi khóa, máy giặt mở chặt, sau khi ra, máy giặt trở lại hình dạng ban đầu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Bao bì |  | (1) Số đơn hàng: Số đơn hàng màu xanh lá cây |  |  |  | ＊ | Cân điện tử trực quan |  |  |
|  |  |  |  | (2) Ngày sản xuất: Ngày sản xuất máy giặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3) Phương pháp đóng gói: Bao bì túi PE có nhãn, thùng carton bên ngoài có nhãn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4) Số lượng: Mỗi túi được đóng gói nhất quán và ghi trên nhãn |  |  |  |  |  |  |  |

| NO |  | 缺點種類 |  | 規 則 值 |  | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 |  | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CR |  | MA | MI |  |  |
| 1 |  | 外觀 |  | (1).不能有混料、變形、缺口、缺邊、銹斑、壓痕和毛刺 |  |  | ＊ |  | 目視 |  | 見進料檢驗標準 |
| 2 |  | 尺寸 |  | - 內徑、外徑 - 厚度、輪廓厚度 |  |  | ＊ |  | 衝棒/投影機 游標卡盡 分歷卡 |  |  |
| 3 |  | 材質 |  | 材料牌號 |  |  | ＊ |  | 目測、磁鐵 |  |  |
| 4 |  | 可靠性 |  | (1).硬度測試:HRC42-50 |  |  | ＊ |  | 硬度機 老虎鉗 氫脆測試裝置 |  |  |
|  |  |  |  | (2).旋轉測試:90℃旋轉不斷裂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3).鎖附測試:鎖后華司開口密合,退出后華司恢復原形狀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 包裝 |  | (1)訂單號:格琳訂單號 |  |  |  | ＊ | 目視 電子秤 |  |  |
|  |  |  |  | (2)生產日期: 華司生產日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)包裝方式: PE袋包裝附標籤,外箱附標籤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)數量:每袋包裝一致,標籤上注明 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Tiêu chuẩn kiểm tra thùng carton

5.3 紙箱檢驗標準：

| KHÔNG | Loại nhược điểm | Giá trị quy tắc | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 | Xuất hiện | (1).Màu sắc: Bề mặt nhẵn và bóng, màu sắc nhất quán trong suốt lô (2) In ấn: rõ ràng, không có giọt mực, từ nặng, dải trắng và lỗi chính tả (3) Khác: Sau khi đấm bốc, hộp được đậy kín, không bị nghiêng, không bị hư hỏng. |  | ＊ |  | Trực quan | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
| 2 | Kích thước: | (1) Chiều dài, chiều rộng và chiều cao (2) Số lượng nếp nếp: năm lớp |  | ＊ |  | Thước kẻ/Tầm nhìn |  |
| 3 | Vật chất | Bên ngoài là giấy loại A, lớp bên trong là giấy loại C |  | ＊ |  | Đối diện mẫu |  |
| 4 | Hiệu suất bay | (1). Độ cứng: Đánh vào mu bàn tay, giấy bên ngoài không bị vỡ |  | ＊ |  | Kiểm tra cảm giác |  |
|  |  | (2). Khô: Nó không cảm thấy ẩm ướt |  |  |  |  |  |
|  |  | (3). Sức mạnh: 100KgMIN dưới áp lực |  |  |  |  |  |

| NO | 缺點種類 | 規 則 值 | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | MA | MI |  |  |
| 1 | 外觀 | (1).顏色:表面光滑亮澤,整批顏色一致. (2)印刷:清晰,無甩墨、重字、白條與錯字 (3)其它:打箱后箱子密合,不傾斜,無破損. |  | ＊ |  | 目視 | 見進料檢驗標準 |
| 2 | 尺寸 | (1)長度、寬度、高度 (2)瓦楞數:五層 |  | ＊ |  | 直尺/目視 |  |
| 3 | 材質 | 外觀為A級紙,內層為C級紙 |  | ＊ |  | 與樣品相對 |  |
| 4 | 性能 | (1).硬度:手背敲打,外層紙不破 |  | ＊ |  | 手感測試 |  |
|  |  | (2).干燥度:手感不潮濕 |  |  |  |  |  |
|  |  | (3).強度:承壓100KgMIN |  |  |  |  |  |

5.4 Tiêu chuẩn kiểm tra túi PE

5.4 PE袋檢驗標準：

| KHÔNG | Loại nhược điểm | Giá trị quy tắc | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 | Xuất hiện | (1).Màu sắc: Bề mặt nhẵn và bóng, không có hạt mảnh vụn màu đen, không trầy xước (2) In ấn: rõ ràng, không rơi mực, ký tự nặng, dải trắng và lỗi chính tả, không ô nhiễm mực. (3) Khác: không nứt, thiếu sản phẩm, rò rỉ đáy, biến dạng, xiên, cắt gờ, v.v. |  | ＊ |  | Trực quan | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
| 2 | Kích thước: | (1) Chiều dài, chiều rộng và độ dày |  | ＊ |  | Thước kẻ/Tầm nhìn |  |
| 3 | Hiệu suất bay | (1). Con dấu dưới: Mặt trên của con dấu tay không bị nứt |  | ＊ |  | Kiểm tra cảm giác |  |
|  |  | (2). Đo độ căng cạnh: Tay sẽ bị biến dạng khi kéo sang hai bên, không dễ gãy. |  |  |  |  |  |
|  |  | (3). Niêm phong phía trên (túi ziplock): dễ nhấn, không dễ tự động nới lỏng. |  |  |  |  |  |

| NO | 缺點種類 | 規 則 值 | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | MA | MI |  |  |
| 1 | 外觀 | (1).顏色:表面光滑亮澤,無黑色雜物顆粒,無劃痕. (2)印刷:清晰,無甩墨、重字、白條與錯字,無油墨污染. (3)其它:無開裂,缺品,漏底,變形,歪斜,裁切毛邊等. |  | ＊ |  | 目視 | 見進料檢驗標準 |
| 2 | 尺寸 | (1)長度、寬度、厚度 |  | ＊ |  | 直尺/目視 |  |
| 3 | 性能 | (1).下封口:手頂封口不開裂 |  | ＊ |  | 手感測試 |  |
|  |  | (2).測邊拉力:手往兩邊拉動會變形,不易斷裂. |  |  |  |  |  |
|  |  | (3).上封口(自封袋):易壓合,不易自動鬆開. |  |  |  |  |  |

5.5 Trụ lục giác (Linh kiện mua ngoài)

5.5 外購件六角柱：

| KHÔNG | Loại nhược điểm | Giá trị quy tắc | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 | Xuất hiện | Không trộn, không đúc đầu, sưng đầu, răng xiên, răng không đầy, răng vỡ và lỗ bên trong bị tắc; Mạ điện không bị ố vàng, rỉ sét, bụi, đen lỗ bên trong, v.v. |  | ＊ |  | Trực quan | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
| 2 | Kích thước: | (1) Đầu đến cạnh, đầu đến góc, chiều cao đầu, chiều dài ren trong, độ sâu lỗ trong, độ chính xác mẫu lỗ bên trong, chiều dài ren, đường kính chỉ, kích thước máy giặt, độ chính xác của ren ngoài, độ chạy ren. |  | ＊ |  | Vernier caliper bu lông gauge lỗ đo độ sâu vòng gauge |  |
| 3 | Độ tin cậy | Kiểm tra khóa: Khóa lối ra sẽ không bị hỏng |  | ＊ |  | Thiết bị kiểm tra độ giòn hydro |  |

| NO | 缺點種類 | 規 則 值 | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | MA | MI |  |  |
| 1 | 外觀 | 無混料,無頭部模線、頭部撞傷、斜牙、牙不飽、爆牙、內孔堵塞;電鍍無發黃、生銹、粉塵、內孔發黑等. |  | ＊ |  | 目視 | 見進料檢驗標準 |
| 2 | 尺寸 | (1)頭對邊、頭對角、頭高、內螺紋長、內孔深度、內孔紋精度、搓牙長度、牙徑、華司尺寸、外螺紋精度、牙徑跳動. |  | ＊ |  | 游標卡尺栓規 孔深儀 環規 |  |
| 3 | 可靠性 | 鎖附測試:鎖下退出不斷裂 |  | ＊ |  | 氫脆測試裝置 |  |

5.6 Đai ốc (NUT), Linh kiện tiện hình dạng đặc biệt

5.6 NUT、異形車件：

| KHÔNG | Loại nhược điểm | Giá trị quy tắc | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 | Xuất hiện | Không có hỗn hợp, không có vết sưng, trầy xước, vết nứt, gờ, vết rỗ và tắc nghẽn muỗi xoắn ốc bên trong; mạ điện không bị ố vàng, rỉ sét, bụi, đen lỗ bên trong, v.v.; Nylon không bị lão hóa và không có sự khác biệt về màu sắc; Knurling không bị cháy. |  | ＊ |  | Trực quan | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
| 2 | Kích thước: | (1) Inch cạnh đối diện, inch chéo, độ dày, đường kính ngoài của máy giặt, độ dày của máy giặt, số răng (có KW), khía mà không bị cháy, v.v. |  | ＊ |  | Trực quan |  |

| NO | 缺點種類 | 規 則 值 | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | MA | MI |  |  |
| 1 | 外觀 | 無混料、無撞傷、劃傷、開裂、毛刺、麻點、內螺蚊堵塞;電鍍無發黃、生銹、粉塵、內孔發黑等;尼龍無老化,無色差;滾花無燒平等. |  | ＊ |  | 目視 | 見進料檢驗標準 |
| 2 | 尺寸 | (1)對邊盡寸、對角盡寸、厚度、華司外徑、華司厚度、齒數(帶KW)、滾花無燒平等. |  | ＊ |  | 目視 |  |

5.7 Tiêu chuẩn kiểm tra dầu bôi trơn

5.7 潤滑油檢驗標準：

| KHÔNG | Loại nhược điểm | Giá trị quy tắc | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 | Mô hình / đặc điểm kỹ thuật của một phần | - Kiểm tra thông số kỹ thuật / tên sản phẩm của giá thầu cuối cùng và các mẫu đã được phê duyệt - So sánh lon thừa nhận rằng các mẫu giống nhau - So sánh bao bì với hàng hóa bạn nhận được lần trước |  | ＊ |  | So sánh trực quan nhận dạng mẫu |  |
| 2 | Túi niêm phong | - Không được phép mở / mở lon - Phương pháp đóng gói giống như phương pháp đóng gói của mẫu đã được phê duyệt - Các thông số kỹ thuật về khả năng đóng gói giống như các mẫu đã được phê duyệt |  | ＊ |  | So sánh trực quan nhận dạng mẫu |  |
| 3 | Ngày có hiệu lực | - Kiểm tra ngày sản xuất theo tài khoản để kiểm soát - Không được phép sử dụng ngày hết hạn chưa in - Không được phép thay đổi ngày hết hạn |  | ＊ |  | So sánh trực quan nhận dạng mẫu |  |
| 4 | Ướt ướt | - Không được phép đóng gói bị hỏng - Ướt / damp bao bì ảnh hưởng đến nội dung không được phép - Không được phép rỉ sét trên bao bì |  | ＊ |  | Giới hạn mẫu |  |

| NO | 缺點種類 | 規 則 值 | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | MA | MI |  |  |
| 1 | 部品型號/規格 | - 核對上次發標的規格/品名同承認的樣品 - 開罐比對承認樣品相同 - 比對包裝同上次所進的貨物 |  | ＊ |  | 目視比對承認樣品 |  |
| 2 | 封袋 | - 已拆封/開罐不允許 - 封裝方式與承認樣品同 - 包裝容量規格與承認樣品同 |  | ＊ |  | 目視比對承認樣品 |  |
| 3 | 有效日期 | - 依帳目核對製作日期,進行管控 - 未打印有效日期不允許 - 有效日期塗改不允許 |  | ＊ |  | 目視比對承認樣品 |  |
| 4 | 淋濕 | - 包裝破損不允許 - 包裝淋濕/潮濕影響到內容物不允許 - 包裝生銹不允許 |  | ＊ |  | 限度樣品 |  |

5.8 Tiêu chuẩn kiểm tra vít

5.8 螺絲檢驗標準：

| KHÔNG | Loại nhược điểm | Giá trị quy tắc | Tiêu chí đánh giá |  |  | Công cụ kiểm tra | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | Thạc sĩ | MI |  |  |
| 1 | Xuất hiện | - Không trộn, không có đầu vẹo, chẻ đầu, vết lỗ, hai lớp, gờ, gờ, Latinh, răng bị cháy, răng xiên, răng không đầy, mạ điện không bụi, v.v. - Hình dạng đầu, hình dạng rãnh và hình dạng răng là chính xác - Thông số kỹ thuật xử lý nhiệt: SW và KW phải được mạ đồng đỏ, và KW phải được làm bằng sắt đen |  | ＊ |  | Trực quan | Xem tiêu chuẩn kiểm tra thức ăn chăn nuôi |
| 2 | Kích thước: | Đường kính đầu, độ dày đầu, inch đầu máy giặt, kích thước góc R, góc đầu F, đường kính răng, chiều dài ren, chu vi, độ sâu rãnh, độ vừa vặn của rãnh, độ chính xác của ren, độ chạy đường kính ren (độ chạy vít chống rơi 0,03MAX trong một mẻ) |  | ＊ |  | Máy tách thước cặp Vernier ba rãnh micromet rãnh đo độ sâu máy đo vòng đo |  |
| 3 | Độ tin cậy | - Kiểm tra độ cứng (lõi bề mặt): cụ thể theo yêu cầu thông số kỹ thuật - Kiểm tra độ dẻo dai của đầu: gõ 30 độ vào đầu mà không bị nứt - Kiểm tra độ giòn hydro: Nó sẽ không bị nứt trong 24 giờ sau khi khóa |  | ＊ |  | Máy vi cứng Cố định búa Thiết bị kiểm tra độ giòn hydro |  |

| NO | 缺點種類 | 規 則 值 | 判定標準 |  |  | 檢驗工具 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CR | MA | MI |  |  |
| 1 | 外觀 | - 無混料、無歪頭、裂頭、麻頭、雙層、毛刺、毛邊、拉丁、燒牙、斜牙、牙不飽、電鍍無粉塵等. - 頭型、槽型、牙型正確 - 熱處理規格:SW、KW須鍍紅銅,KW用黑鐵料 |  | ＊ |  | 目視 | 見進料檢驗標準 |
| 2 | 尺寸 | 頭徑、頭厚、華司盡寸、R角尺寸、F頭角度、牙徑、搓牙長度、圓周、槽深、槽配合、螺紋精度、牙徑跳動(耐落螺絲一批跳動0.03MAX) |  | ＊ |  | 游標卡尺分歷卡三溝千分尺槽深儀插規環規 |  |
| 3 | 可靠性 | - 硬度測試(表面芯部):具體按規格要求 - 頭部韌性測試:30度敲擊頭部不斷裂 - 氫脆測試:鎖后24小時不斷裂 |  | ＊ |  | 顯微硬度機 榔頭治具 氫脆測試裝置 |  |

6. Tài liệu tham khảo 6. 參考文件：

Không có 無