- Mục đích: Thống nhất quy chuẩn chế tạo và đo lường trong nội bộ công ty.
Đảm bảo sản phẩm nằm trong phạm vi sử dụng an toàn hợp lý, giúp phát huy tối đa tính năng chống trộm của vít.

目的：統一公司內部製作及測量規範。
確保產品在合理的使用安全範圍，使螺絲防盜性能發揮最大。

- Phạm vi: Áp dụng cho thiết kế kỹ thuật, sản xuất chế tạo, kiểm tra chất lượng và thử nghiệm trong nội bộ công ty.

範圍：適用於本公司內部工程設計、製造生產、品保檢驗與測試。

- Tài liệu tham khảo: Quy chuẩn trong ngành.

參照資料：業內規範。

- Tiêu chuẩn đo lường trụ chống trộm:

防盜柱測量標準：

| 防盗梅花槽 | 深度标准:A(mm) | 测量仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≦ T8 | 0.40 maximum | T6梅花平底槽深仪 | 我司T7以上槽深仪均为防盗，综合考率成本因素及多次验证，得出测量仪器使用标准。 |
| ＞ T8 | 0.50 maximum | T7梅花平底槽深仪 |  |

| Máng mận chống trộm | Tiêu chuẩn độ sâu: A (mm) | Dụng cụ đo lường | Lưu ý: |
| --- | --- | --- | --- |
| ≦ T8 | Tối đa 0,40 | Máy đo độ sâu rãnh đáy phẳng hoa mận T6 | Máy đo độ sâu rãnh T7 trở lên của chúng tôi có khả năng chống trộm, và các yếu tố chi phí tốc độ kiểm tra toàn diện và nhiều lần xác minh đã đạt được tiêu chuẩn sử dụng của dụng cụ đo. |
| > T8 | Tối đa 0,50 | Máy đo độ sâu rãnh đáy phẳng hoa mận T7 |  |