Quy trình kiểm soát thử nghiệm độ tin cậy sản phẩm
产品可靠性测试控制程序

QP027

Soạn thảo       /     编  制：	梅海春

Kiểm tra        /  审   核 ：	方长华

Phê duyệt      /    核   准：	江东川

Phiên bản       /   版   本：  A01

Ngày lập  / 制 作 日 期：2025/11/18

Ngày sửa đổi / 修订日期：2025/11/18

Ngày phát hành / 发行日期：2025/11/18

Ngày áp dụng / 实施日期：2025/11/18

Công ty TNHH Điện tử GLAM Thượng Hải ban hành

上海格琳电子有限公司发布

Không được phép sao chép khi chưa được cho phép

未 经 许 可不 得 翻

Bảng lịch sử thay đổi tài liệu

文件变更履历表

| Phiên bản 版本 | Thay đổi 变更章节 | Nội dung thay đổi/变更事项 | ĐV đề xuất 拟案单位 | Người đề xuất 拟案人 | Ngày sửa đổi 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích:
Để xác minh các đặc tính liên quan của sản phẩm và linh kiện khi chịu tác động ngoại lực, mô phỏng các rủi ro trong quá trình vận chuyển, môi trường và sử dụng không đúng cách; đồng thời phát hiện tối đa các vấn đề tiềm ẩn về điện tử, cơ cấu… do quá trình sản xuất gây ra. Qua đó tìm ra phương án cải tiến trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt, giải quyết các vấn đề tồn tại và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi sản xuất đại trà.
1. 目的：
为验证产品、部件的相关特性，在经受外力，模拟运输、环境与使用不当时造成的危害，尽可能地挖掘由制造引发的电子、机构等潜在的性能问题，使产品在投入量产前寻找改善方案，使存在的问题得到解决，保证量产时的产品质量。

2. Phạm vi:
Quy định này áp dụng cho tất cả các sản phẩm, linh kiện, nguyên vật liệu và linh kiện mua ngoài do Công ty TNHH Điện tử Gelin Thượng Hải sản xuất. Quy định áp dụng trong các giai đoạn thử sản xuất, sản xuất hàng loạt… của sản phẩm như vít và các sản phẩm khác.
2. 范围：
本规范适用于上海格琳电子有限公司所有生产的产品及零部件、原料、外购件的可靠性试验，在螺丝的试产、量产等各个阶段均适用。

3. Trách nhiệm:
3. 职责:

3.1 Trung tâm kiểm tra chịu trách nhiệm xây dựng và kịp thời sửa đổi quy định này dựa trên tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành về đảm bảo chất lượng sản phẩm và thông tin phản hồi từ thị trường.
3.1 检测中心负责根据产品品质保证之国家标准、行业标准和市场信息反馈对本规范进行制订和及时修正。

3.2 Bộ phận Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm độ tin cậy đối với linh kiện và phụ kiện của sản phẩm mới từ giai đoạn nghiên cứu phát triển đến giai đoạn niêm phong mẫu theo tiêu chuẩn quy định, đồng thời phản hồi kết quả thử nghiệm và xác nhận cuối cùng về hiệu quả cải tiến đối với các hạng mục không đạt.
3.2 工程课负责对本公司在新产品研发至封样阶段的部品及配件按本规范规定标准执行相关可靠性试验，并反馈测试结果及对不合格项改善效果的最终验证。

3.3 Bộ phận QA chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm độ tin cậy đối với linh kiện và phụ kiện trong giai đoạn sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn quy định, đồng thời phản hồi kết quả thử nghiệm và xác nhận cuối cùng về hiệu quả cải tiến đối với các hạng mục không đạt.
3.3 品保课负责对本公司在量产阶段的部品及配件按本规范规定标准执行相关可靠性试验，并反馈测试结果及对不合格项改善效果的最终验证。

3.4 Trung tâm kiểm tra chịu trách nhiệm lưu giữ đầy đủ các báo cáo thử nghiệm và báo cáo theo dõi để phục vụ việc kiểm tra.
3.4 检测中心负责保留完整的测试及跟进报告，以备检查。

3.5 Bộ phận Kỹ thuật chịu trách nhiệm gửi mẫu thử và thông báo thời gian thử nghiệm phun muối; Trung tâm kiểm tra khi tiếp nhận mẫu thử phải đăng ký, khi đưa mẫu vào máy phun muối phải ghi rõ ngày và thời gian.
3.5 工程课负责送样品，并告知测试盐雾时间，检测中心接收工程样品需进行登记，样品放入盐雾机需标明日期和时间。

4. Giải thích:
4. 说明：

Top of Form

| Con số | Dự án | Nội dung thử nghiệm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Độ cứng bề mặt | Mẫu thử nghiệm: 3PCS để thử nghiệm ngẫu nhiên Điều kiện thử nghiệm: 1. Máy đo độ cứng FM-100e Vickers; 2. Giấy nhám 1200 lưới; 3. Tải trọng tĩnh 300g. Yêu cầu kiểm tra: 1. Mài lớp phủ bề mặt của vít trên giấy nhám 1200 lưới; 2. Đặt mẫu đã đánh bóng chắc chắn trên vật cố định; 3. Điều chỉnh tiêu điểm của thị kính 50X bề mặt mẫu để làm cho nó rõ ràng và hình ảnh, tìm một điểm rõ ràng có thể kiểm tra, chọn thụt lề kim cương theo chiều kim đồng hồ ở 90 °, nhấp vào nút BẮT ĐẦU, máy độ cứng nhấn bốn viên kim cương dương trên bề mặt mẫu với lực điều chỉnh 300g, sau đó chọn thụt lề kim cương ngược chiều kim đồng hồ 90 ° trở lại giao diện quan sát thị kính, sau đó xác nhận xem hình dạng kim cương có rõ ràng hay không; 4. Đường kiểm tra điểm tiếp tuyến với kim cương và phần mềm hiển thị giá trị độ cứng Vickers ở vị trí tương ứng. Tiêu chí đánh giá: Các mẫu khác nhau có yêu cầu về độ cứng khác nhau và chúng được đánh giá là không đủ tiêu chuẩn khi vượt quá giới hạn trên và dưới của tiêu chuẩn độ cứng (tham khảo hướng dẫn vận hành, bảo trì và hiệu chuẩn máy có độ cứng vi mô) |
| 2 | Độ cứng lõi | Mẫu thử nghiệm: 3PCS để thử nghiệm ngẫu nhiên Điều kiện thử nghiệm: 1. Máy cắt kim loại, máy nhúng kim loại, máy đánh bóng; 2. Máy đo độ cứng FM-100e Vickers 3. Giấy nhám 1200 lưới 4. Tải trọng tĩnh 300g Yêu cầu thử nghiệm: 1. Đầu tiên, cắt mẫu bằng máy cắt kim loại, mong muốn dọc theo trục trung tâm của vít, sau đó chôn mẫu đã cắt bằng máy nhúng kim loại, sau đó đánh bóng xuyên tâm trên máy đánh bóng; 2. Đặt mẫu mặt đất chắc chắn trên vật cố định 3. Điểm của lõi của mẫu từ thung lũng răng có đường kính răng 1/4 được tập trung dưới thị kính 50X để làm cho hình ảnh rõ ràng, xoay đầu lõm kim cương theo chiều kim đồng hồ 90 °, nhấn nút BẮT ĐẦU, máy độ cứng nhấn bốn viên kim cương đều đặn trên bề mặt mẫu với lực điều chế là 300g, sau đó xoay đầu lõm kim cương ngược chiều kim đồng hồ 90 ° trở lại giao diện quan sát thị kính, sau đó xác nhận xem hình dạng kim cương có rõ ràng hay không; 4. Đường đo điểm tiếp tuyến với kim cương và phần mềm hiển thị giá trị độ cứng Vickers ở vị trí tương ứng. Tiêu chí đánh giá: Các mẫu khác nhau có yêu cầu về độ cứng lõi khác nhau và chúng được đánh giá là không đủ tiêu chuẩn khi vượt quá tiêu chuẩn độ cứng. (Tham khảo: Hướng dẫn vận hành, bảo trì và hiệu chuẩn máy có độ cứng vi mô). |
| 3 | Kiểm tra mô-men xoắn phá vỡ | Mẫu thử nghiệm: 5PCS để thử nghiệm ngẫu nhiên Điều kiện thử nghiệm: 1. Khung xoắn 2. Cờ lê mô-men xoắn SF4, SF7, SF30, cờ lê mô-men xoắn ADS4, ADS8, ADS12 3. Bit tuốc nơ vít tương ứng với loại rãnh vít Yêu cầu kiểm tra: 1. Sử dụng đầu tuốc nơ vít tương ứng với loại rãnh vít để khớp với vít, cố định các răng vít trong kẹp của khung xoắn và ấn đầu. 2. Sử dụng cờ lê mô-men xoắn tương ứng với thông số kỹ thuật của vít để vặn vít và quan sát giá trị của cờ lê mô-men xoắn khi vít bị gãy. Tiêu chí đánh giá: Theo "Danh sách mô-men xoắn tối thiểu", giá trị được chỉ định không thấp hơn giá trị quy định đủ điều kiện và nếu 1PCS thấp hơn giá trị quy định của nó, toàn bộ lô sẽ bị từ chối. |
| 4 | Thử nghiệm độ giòn hydro | Mẫu thử nghiệm: hơn 50PCS Điều kiện thử nghiệm: 1. Tuốc nơ vít điện 2. Bộ điều chỉnh mô-men xoắn HP-100 3. Bit tuốc nơ vít tương ứng với loại rãnh vít 4. Vòng đệm lò xo lớn hơn 0,1-0,5mm so với thông số kỹ thuật vít 5. Khai thác tấm sắt cứng tương ứng với đặc điểm kỹ thuật vít Yêu cầu thử nghiệm: 1. Sử dụng bộ điều chỉnh mô-men xoắn để hiệu chỉnh mô-men xoắn của tuốc nơ vít điện theo giá trị mô-men xoắn được chỉ định trong "Danh sách thử nghiệm độ giòn hydro"; 2. Thêm vòng đệm lò xo 1 cái dưới mỗi đầu vít và sử dụng tuốc nơ vít điện đã hiệu chuẩn để khóa các vít, để các vít có thể được khóa trong tấm sắt; 3. Đặt tấm sắt và vít cố định trong 24 giờ Tiêu chí đánh giá: Sau khi hết thời gian trễ 24 giờ, các vít được đánh giá đủ tiêu chuẩn sau khi tháo rời mà không bị gãy, và nếu có 1PCS bị đứt, toàn bộ lô sẽ bị từ chối |
| 5 | Kiểm tra khai thác | Mẫu thử nghiệm: 10PCS để thử nghiệm ngẫu nhiên Điều kiện thử nghiệm: 1. Khối khai thác 30 ° 2. Búa nhỏ Yêu cầu kiểm tra: 1. Đặt vít vào khối khai thác 30 °; 2. Dùng búa nhỏ đập vào đầu vít sao cho nó gần với độ dốc của khối khai thác. Tiêu chí đánh giá: Sau khi thử nghiệm, đầu vít và thanh vít không bị gãy hoàn toàn, được đánh giá là đủ tiêu chuẩn |
| 6 | Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi | Mẫu thử: mẫu 10 CÁI Điều kiện kiểm tra: 1. Máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi Yêu cầu kiểm tra: Mẫu được đặt trong máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi, và kiểm tra theo nhiệt độ và độ ẩm kiểm tra do khách hàng quy định, nếu khách hàng không chỉ định điều kiện, nó được kiểm tra theo 60 °C, độ ẩm 90%, 24 giờ: -20 °C, 24 giờ Tiêu chí đánh giá: Bề ngoài không được bị đổi màu, mạ bong tróc, đốm trắng, oxy hóa và rỉ sét. |
| 7 | Thử nghiệm phun muối | Mẫu thử nghiệm: 10PCS để thử nghiệm ngẫu nhiên Điều kiện thử nghiệm: nồng độ nước muối: 5±0,1% Giá trị PH từ 6,5-7,2; Nhiệt độ thùng nước muối: 35±1oC Nhiệt độ phòng thí nghiệm: 35±1oC Nhiệt độ thùng áp suất: 47±1oC Thể tích phun: 1,0 ~ 2,0 ml / h / 80cm2 Độ ẩm tương đối trong phòng thí nghiệm: trên 95% Thời gian kiểm tra: theo yêu cầu của khách hàng, và theo các lớp mạ khác nhau; Yêu cầu kiểm tra: 1Trước khi thử nghiệm, sản phẩm cần được kiểm tra bằng mắt thường, kiểm tra lớp mạ và số lượng thử. 2. Sau khi thử nghiệm, để mẫu khô tự nhiên trong 1 giờ, rửa nhẹ bằng nước sạch có nhiệt độ không cao hơn 40 độ để loại bỏ dung dịch phun muối còn sót lại trên bề mặt mẫu, sau đó lau khô ngay bằng máy sấy tóc; Tiêu chí đánh giá: Theo hướng dẫn vận hành, bảo trì và sửa chữa máy phun nước muối WI011 5.3.6 để xác định thời gian phun muối của từng lớp phủ. Rỉ sét đỏ mạ niken được tính theo diện tích đầu, diện tích ăn mòn chiếm ít hơn 30% diện tích đầu đạt tiêu chuẩn và hơn 30% là NG. |
| 8 | Kiểm tra độ bám dính | Mẫu thử nghiệm: 20PCS để thử nghiệm ngẫu nhiên Điều kiện kiểm tra: 10 phút Thiết bị kiểm tra: Băng 3M250 Tiêu chí đánh giá: Sau 10 phút kiểm tra độ bám dính, lớp mạ trên đầu vít có màu trắng và bong tróc hay không |

| 编号 | 项目 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面硬度 | 测试样品：抽测3PCS 测试条件：1、FM-100e维氏硬度机； 2、1200目砂纸； 3、加载300g静载荷。 测试要求：1、将螺丝表面镀层在1200目砂纸上磨干净； 2、将磨好的样品置于夹具上牢牢固定； 3、样品表面再50X目镜下调焦使其清晰成像，找到清晰可以测试的点，将金刚石压子顺时针选择90°，点动START键，硬度机以调定力300g在试样表面压制正四菱形，再将金刚石压子逆时针选择90°回到目镜观测接口，然后确认菱形是否清晰； 4、点测试线使之与菱形相切，软件相应地方显示维氏硬度值。 判定标准：不同样品有不同硬度要求，当超出硬度标准上下限时判定为不合格（参考显微硬度机操作、保养、校正工作说明书） |
| 2 | 芯部硬度 | 测试样品：抽测3PCS 测试条件：1、金相切割机、金相镶埋机、抛光机； 2、FM-100e维氏硬度机 3、1200目砂纸 4、加载300g静载荷 测试要求：1、先将样品用金相切割机剖切，以大约沿螺丝中轴线迫切为宜，再将金相镶埋机埋制切割后的样品，然后在抛光机上径行抛光处理； 2、将磨好的样品置于夹具上牢牢固定 3、样品芯部距牙谷1/4牙径的点在50X目镜下调焦使其清晰成像，将金刚石压子顺时针旋转90°，点动START键，硬度机以调定力300g在试样表面压制正四菱形，再将金刚石压子逆时针旋转90°回到目镜观测接口，然后确认菱形是否清晰； 4、点量测线使之与菱形相切，软件相应地方显示维氏硬度值。 判定标准：不同样品有不同芯部硬度要求，当超出硬度标准上下线时判定为不合格。（参考：显微硬度机操作、保养、校正工作说明书）。 |
| 3 | 破坏扭矩测试 | 测试样品：抽测5PCS 测试条件：1、扭力架 2、SF4、SF7、SF30扭矩扳手，ADS4、ADS8、ADS12扭矩扳手 3、与螺丝槽型相对应的起子头 测试要求：1、使用与螺丝槽型相对应的起子头与螺丝配合，将螺丝的牙部固定于扭力架之夹具中，并压紧头。 2、使用与螺丝规格相对应的扭矩扳手扭转螺丝，在螺丝断裂时观测扭矩扳手的示值。 判定标准：对照《最小扭矩一览表》判定，以示值不低于其中所规定值为合格，若出现1PCS低于其规定值则整批拒收。 |
| 4 | 氢脆测试 | 测试样品：50PCS以上 测试条件：1、电动起子 2、HP-100扭矩调整仪 3、与螺丝槽型相对应的起子头 4、比螺丝规格大0.1-0.5mm的弹簧华司 5、与螺丝规格对应的攻丝淬硬的铁板 测试要求：1、按照《氢脆测试一览表》所规定的扭矩值对电动起子的力矩使用扭矩调整仪径行标定； 2、在每颗螺丝头下另加1PCS弹簧华司，用标定好的电动起子锁附螺丝，使螺丝得以锁紧于铁板中； 3、将铁板与螺丝静止延时放置24小时 判定标准：24小时延时时间到后，螺丝经拆卸无任何断裂则判定合格，若出现1PCS断裂则整批拒收 |
| 5 | 敲击测试 | 测试样品：抽测10PCS 测试条件：1、30°敲击块 2、小铁锤 测试要求：1、将螺丝置于30°敲击块中； 2、用小铁锤敲击螺丝头部使之与敲击块斜面贴紧。 判定标准：测试后螺丝头部和杆部没有完全断裂开来则判定合格 |
| 6 | 恒温恒湿测试 | 测试样品：抽样10PCS 测试条件：1恒温恒湿试验机 测试要求：将样品置于恒温恒湿试验机中，按照客户所指定的测试温度和湿度进行测试，如客户无指定条件，则按照60℃、90%湿度、24小时：-20℃、24小时进行测试 判定标准：外观不能有变色，镀层脱落、白斑、氧化生锈等现象产生。 |
| 7 | 盐雾测试 | 测试样品：抽测10PCS 测试条件：盐水浓度：5±0.1% PH值在6.5-7.2之间； 盐水桶温度: 35±1oC 试验室温度: 35±1oC 压力桶温度: 47±1oC 喷雾量: 1.0~2.0 ml/h/80cm2 试验室相对湿度: 95%以上 试验时间: 按客户要求，并根据镀层不同而定； 测试要求：1.测试前产品进行外观检查，核对镀层、测试数量； 2.测试后的样品，静置待自然干燥1小时后，用温度不高于40度的清洁流动水轻轻清洗以除去试样表面残留的盐雾溶液，再立即用吹风机吹干； 判定标准：依据WI011盐水喷雾机操作﹑保养﹑校正工作说明5.3.6对各镀层盐雾时间进行判定。镀镍红锈判定按头部面积计算，腐蚀面积占头部面积在30%以内为合格，超过30%为NG。 |
| 8 | 附著力測試 | 测试样品：抽测20PCS 测试条件：10分鐘 测试設備：3M250膠帶 判定标准：附著力測試10分鐘後,螺絲頭部鍍層有無發白脫 |

5. Tài liệu tham khảo:
WI010 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy đo độ cứng vi mô
WI011 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy phun sương muối
WI012 Hướng dẫn thử nghiệm mô-men xoắn và siết khóa, bảo dưỡng và hiệu chuẩn
WI018 Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn khối chuẩn
WI019 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị điều chỉnh mô-men lực
WI020 Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng máy mài đánh bóng
WI027 Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng máy gắn mẫu kim tương
WI044 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và hiệu chuẩn máy thử nghiệm nhiệt độ – độ ẩm không đổi lập trình được

5. 参考文件:
WI010 显微硬度机操作、保养、校正工作说明书
WI011 盐水喷雾机操作、保养、校正工作说明书
WI012 扭距、锁附相关测试、保养.校正工作说明书
WI018 块规使用、保养、校正说明书
WI019 力距调整仪相关操作、保养、校正说明书
WI020 研磨抛光机操作、保养工作说明书
WI027 金相镶埋机操作、保养说明书
WI044 可程序恒温恒湿试验机操作﹑保养﹑校正工作说明书

6. Biểu mẫu sử dụng:
MF058 Phiếu ghi chép kiểm tra độ cứng
MF072 Báo cáo kiểm tra độ cứng
MF070 Phiếu ghi chép thử nghiệm phun sương muối
MF071 Báo cáo thử nghiệm phun sương muối
MF050 Bảng tổng hợp thiết bị đo lường
MF051 Phiếu ghi chép hiệu chuẩn thiết bị đo lường

6. 使用表单:
MF058 硬度测试记录
MF072 硬度测试报告
MF070 盐水喷雾试验记录表
MF071 盐水喷雾试验报告
MF050 量测设备总览表
MF051 量测设备校正记录表

Bottom of Form

Hoàn thành

báo cáo thử nghiệm

Kiểm tra mẫu sau khi kiểm tra và chụp

ảnh lỗi

Hoàn thành

dự án thử nghiệm

Kiểm tra

khởi tạo

7. Lưu đồ:

Đang chuyển hàng

检查测试后样品并对失效进行拍照

完成测试报告

完成测试项目

7.流程图:

初始化检验

出貨